                                                                        表号：BDKY/GL 182-2020                         

保定市科源检测认证集团有限公司
主体结构检测方案

  工程名称：                             
  委托单位：                              

  编    制:                           

  审    批:                           

      日    期：     年     月     日     
一、概述

                        ,本工程位于         。建筑面积为        

m2。结构类型为      结构。

检测项目及设计要求

1、甲方委托乙方进行如下项目的检测。

	检测项目
	依据标准

	□回弹法检测混凝土抗压强度
	□《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2019

	
	□《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011 

	□钻芯法检测混凝土强度
	□《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2019

	
	□《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013

	
	□《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03：2007

	
	□《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T50081-2019

	□回弹-取芯法检测混凝土抗压强度
	√《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011   

	
	√《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T50081-2019

	
	√《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2015

	
	√《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03：2007

	□回弹法检测砌筑砂浆抗压强度
	□《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2019

	
	□《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2011

	□构件尺寸及偏差(柱截面尺寸、墙厚、板厚)
	√《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2019

	
	√《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

	
	√《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013

	□混凝土结构钢筋位置(间距)、直径、保护层厚度
	√《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

	
	√《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013

	
	√《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T152-2019


检测仪器：

□KY-SB-140一体式语音数显回弹仪HT-225WK, □KY-SB-141一体式语音数显回弹仪HT-225WK ，□KY-SB-001电液式压力试验机YA-2000C，□KY-SB-046 钢直尺 ，        □KY-SB-135 多功能取芯机HZ-15，□KY-SB-048游标卡尺，□KY-SB-139 手持式激光定位钢筋检测仪JY-8SK，□KY-SB-117万能角度尺，□KY-SB-116 塞尺，□KY-SB-142非金属楼板厚度测试仪 JY-LB900，□KY-SB-227钢卷尺5m，□KY-SB-263游标卡尺300mm。
   四、检测方法及检测部位

□回弹法检测混凝土抗压强度。
混凝土强度可按单个构件或按批量进行检测，并应符合下列规定：
1、对于混凝土生产工艺、强度等级相同，原材料、配合比、养护条件基本一致且龄期相近的一批同类构件的检测应采用批量检测。按批量进行检测时，应随机抽取构件，抽检数量不宜少于同批构件总数的30%且不宜少于10件。当检验批构件数量大于30个时，抽样构件数量可适当调整，并不得少于国家现行有关标准规定的最少抽样数量。
2、单个构件的检测应符合下列规定：
（1）对于一般构件，测区数不宜少于10个。当受检构件数量大于30个且不需提供单个构件推定强度或受检构件某一方向尺寸不大于4.5m且另一方向尺寸不大于0.3m时，每个构件的测区数量可适当减少，但不应少于5个。
（2）相邻两测区的间距不应大于2m，测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0.5m，且不宜小于0.2m.

   （3）测区宜选在能使回弹仪处于水平方向的混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时，也可选在使回弹仪处于非水平方向的混凝土浇筑表面或地面。
（4）测区宜布置在构件的两个对称的可侧面上，当不能布置在对称 的可侧面上时，也可布置在同一可侧面上，且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位应布置测区，并应避开预埋件。
（5）测区的面积不宜大于0.04m2.

（6）测区表面应为混凝土原浆面，并应清洁、平整，不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面。
（7）对于弹击时产生颤动的薄壁、小型构件，应进行固定。

（8）碳化深度值测量：①回弹值测量完毕后，应在有代表性的测区上测量碳化深度值，测点数不应少于构件测区数的30%，应取平均值作为该构件每个测区的碳化深度值。当碳化深度值极差大于2.0mm时，应在每一测区分别测量碳化深度值。②可采用工具在测区表面形成直径为15mm的孔洞，其深度应大于混凝土的碳化深度；③应清除孔洞中的粉末和碎屑，且不得用水擦洗；④应采用浓度为1%~2%的酚酞酒精液滴在孔洞内壁的边缘处，当已碳化与未碳化界线清晰时，应采用碳化深度测量仪测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离，并应测量3次，每次读数应精确至0.25mm；⑤应取三次测量的平均值作为检测结果，并应精确至0.5mm。

3、混凝土抗压强度检测抽样数量

	构件名称
	抽检数量
	合计（个）

	
	
	

	
	
	


□回弹-取芯法检测混凝土抗压强度

   1、回弹构件的抽取应符合下列规定：同一混凝土强度等级的柱、架、墙、板，抽取数量应符合50204-2015表D.0.1规定，并应均匀分布；不宜抽取截面高度小于300mm的梁和边长小于300mm的柱。
   2、每个构件应按现行行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23对单个构件检测的有关规定选取不少于五个测区进行回弹，楼板构件的回弹应在板底进行。

   3、对同一强度等级的构件，应按每个构件的最小测区平均回弹值进行排序，并选取最低的三个测区对应的部位各钻取一个芯样试件，芯样应采用带水冷却装置的薄壁空心钻钻取，其直径宜为100mm，且不宜小于混凝土骨料最大粒径的三倍。/

4、取芯法检测混凝土抗压强度抽样数量

	构件名称
	抽检数量
	合计（个）

	
	
	

	
	
	


□构件受力钢筋保护层厚度检测
1、钢筋保护层厚度检验的结构部位，应由监理（建设）、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定；

2、对梁类、板类构件，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验。
3、对选定的梁类构件，应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验；对选定的板类构件，应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋，应在有代表性的部位测量1点。
4、对悬挑梁、板构件，测受力钢筋的保护层时应清除混凝土表面的杂物，并用磨石将表面浮浆等不平整处打平。
    5、钢筋保护层厚度检验时，纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差，对梁、柱类构件为＋10mm，－7mm；对板、墙类构件为＋8mm，－5mm。

6、当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率为90%及以上时，钢筋保护层厚度的检验结果应判为合格。

7、当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率小于90%但不小于80%，可再抽取相同数量的构件进行检验；当按两次抽样总和计算的合格点率为90%及以上时，钢筋保护层厚度的检验结果仍应判为合格。

8、每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于规定允许偏差的1.5倍。

9、构件受力钢筋保护层厚度检测抽样数量

	构件名称
	抽检数量
	合计（个）

	
	
	

	
	
	


□楼板厚度检测
1、①随机抽取建筑物中有代表性的自然间，抽取时侧重于活荷载较大部位的楼面板以及跨度较大的板。②根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015的要求，对板应按有代表性的自然间抽取1％，且不少于3间。③对选定的楼面板，抽取不少于3个点进行检验。④检测楼板厚度时，允许偏差为＋10mm，－5mm。⑤楼板厚度的检验采用非破损的方法，若怀疑检测数据有异常，采用测量检查孔处厚度或钻取芯样的方法进行校准。⑥3个测点应均匀分布于楼板上。测点位置图见下图：

	○

                 ○

                                  ○


楼板厚度检测抽样数量

	构件名称
	抽检数量
	合计（个）

	
	
	

	
	
	


□钢筋位置（间距）检测

（1）进行检测前，宜结合设计资料了解钢筋布置状况。检测时，应避开钢筋接头和绑丝，钢筋间距应满足钢筋测定仪的检测要求。探头在检测面上移动，直至钢筋测定仪保护层厚度示值最小，此时探头中心线与钢筋轴线应重合，在相应位置作好标记。按上述步骤将相邻的其他钢筋位置逐一标出。

钢筋间距检测抽样数量

	构件名称
	抽检数量
	合计（个）

	
	
	

	
	
	


保定市科源检测认证集团有限公司

                                    年  月  日
